EXTHERM 2K PÁSKA

(EXTHERM hydroizolačná páska)

Použitie:

Trvalo pružný kaučukový pás, na báze špeciálnej polypropylénovej tkaniny s alkalickou ochranou opatrenou kaučukovým nástrekom. Po aplikácii s 2K hydroizolačnou stierkou vytvára pružné tesnenie rohových špár v stenách a podlahách.

Technické údaje:

Základ						polypropylén/kaučuk

Hrúbka v (mm):				0,5

Teplota odolnosti (°C):				-35 / +100

Tepelný rozsah použitia (°C):			+5 / +30

Pevnosť v ťahu (MPa):				7,0 N/mm2 (podľa ISO 527)

Pomerné predlženie (%):			70 -80 (podľa ČSN ISO 527)

Vodotesnosť (MPa):				4,0 (40 barov),

(podľa ČSN 731321 – odolnosť proti tlakovej vode)

Farba:						šedá

Vlastnosti:

- vysoká pružnosť

- vysoký difúzni odpor proti radónu

- vysoká odolnosť proti rozdielnym teplotám

- odolný soliam, riedeným kyselinám i zásadám

Expedícia:

- šírka role 120 mm, balenie 10 a 50 bm

Spracovanie:

Tesniaci pás vkladáme do prvej vrstvy čerstvého hydroizolačného náteru 2K. Následne prekryjeme okraje tesniaceho pásu hydroizolačným náterom 2K. Po vytvrdnutí prvej hydroizolačnej vrstvy nanášame druhú vrstvu v celej ploche vrátane krajov stykového pásu.

Skladovanie:

Skladovateľnosť 12 mesiacov od dátumu výroby vyznačeného na vreci.

Likvidácia obalu:

Likvidácia o Likvidácia obalov spadá do režimu zákona o obaloch v platnom znení.