EXTHERM 2K PÁSKA

(EXTHERM hydroizolačná páska)

**Použitie:**

Trvalo pružný kaučukový pás, na báze špeciálnej polypropylénovej tkaniny s alkalickou ochranou opatrenou kaučukovým nástrekom. Po aplikácii s 2K hydroizolačnou stierkou vytvára pružné tesnenie rohových špár v stenách a podlahách.

**Technické údaje:**

Základ polypropylén/kaučuk

Hrúbka v (mm): 0,5

Teplota odolnosti (°C): -35 / +100

Tepelný rozsah použitia (°C): +5 / +30

Pevnosť v ťahu (MPa): 7,0 N/mm2 (podľa ISO 527)

Pomerné predlženie (%): 70 -80 (podľa ČSN ISO 527)

Vodotesnosť (MPa): 4,0 (40 barov),

(podľa ČSN 731321 – odolnosť proti tlakovej vode)

Farba: šedá

**Vlastnosti:**

* vysoká pružnosť
* vysoký difúzni odpor proti radónu
* vysoká odolnosť proti rozdielnym teplotám
* odolný soliam, riedeným kyselinám i zásadám

**Expedícia:**

* šírka role 120 mm, balenie 10 a 50 bm

**Spracovanie:**

Tesniaci pás vkladáme do prvej vrstvy čerstvého hydroizolačného náteru 2K. Následne prekryjeme okraje tesniaceho pásu hydroizolačným náterom 2K. Po vytvrdnutí prvej hydroizolačnej vrstvy nanášame druhú vrstvu v celej ploche vrátane krajov stykového pásu.

**Skladovanie:**

Skladovateľnosť 12 mesiacov od dátumu výroby vyznačeného na vreci.

**Likvidácia obalu:**

Likvidácia o Likvidácia obalov spadá do režimu zákona o obaloch v platnom znení.